- 拟申报2020年度湖南省科学技术奖公示材料

- 一、项目名称  新型炭纳米复合材料关键技术及应用

二、提名意见

该项目紧密结合新能源材料产业转型、升级发展要求，成功研制开发出具有国内先进水平的燃料电池、锂离子电池电极材料制备关键技术。项目开发的石墨烯电催化剂，其活性达到商业炭黑基复合材料15倍，开发炭包覆的锰酸锂锂离子正极材料，该正极材料具有良好的高温循环性能和高倍率性能，开发的炭杂化层包覆的富锰基固溶体正极材料具有首次库伦效率高、循环性能和倍率性能好的特点。该项目已获得授权发明专利8件，形成了较完整的自主知识产权体系。项目产业化初见成效，产生了较好的经济效益和社会效益。

同意提名该项目申报2019年度湖南省技术发明奖三等奖。

三、项目简介

新能源材料技术是国家重点发展领域，而炭材料在新能源材料中起着十分重要的作用。本项目研发的新型炭纳米复合材料主要包括石墨烯/二维贵金属复合材料以及炭/锂锰酸复合材料和炭杂化层包覆富锂锰基复合材料，前者对甲醇氧化电催化表现出了超高的活性，而两者后者作为锂离子正极材料，具有优异的电化学性能，并且工艺简单、制备成本低。本项目主要技术发明点如下：

1. 石墨烯/二维贵金属复合材料的关键制备技术。首次采用介导金属欠电位沉积的方法，在石墨烯片层上沉积得到二维原子层厚度的贵金属纳米粒子。同商业的E-TEK Pt/炭黑复合材料相比，本复合材料对甲醇氧化的催化活性提高了～15倍。

2. 采用聚合物微凝胶模板，通过对Mn2+离子吸附、水解，最后煅烧，制备出三维多孔纳米炭复合锰酸锂正极材料。该材料具有优异的高温循环性能及大倍率充放电性能。

3. 将富锂锰固溶体加入有机碳源和钒源溶液中，将弥散分布的悬浊液除去溶剂及进行热处理，得到C及V2O5共包覆富锂锰固溶体复合材料。该材料具有循环性能和倍率性能，制备方法简单方便，成本低。

本项目授权发明专利8件，形成了较完整的自主知识产权体系。项目实施以来，共发表SCI论文32篇。项目成果产业化成效较好，2017-2019年期间，相关生产企业累计新增产值超过5000万元，新增利税超1000万元。新技术提高了我国相关行业的技术水平和竞争力，促进了产业转型升级和可持续发展。

四、客观评价

本技术发明受到湖南省科技计划重点项目2015WK3020、2015JC3091资助，目前都已经顺利结题，项目负责人和湖南省科技厅签订了项目合同（见相关附件），项目验收专家报告明确指出“按要求完成了合同书约定的研究内容，达到了合同书约定的成果指标”，客观证明了本项目发明技术的先进性、创造性。

五、推广应用情况

本技术发明2017年和湖南立方新能源科技责任有限公司、湘潭银河新能源有限公司、湖南高瑞电源材料有限公司达成专利使用许可合同，目前产值超过5000万元，利税过1000万元。本发明技术开发的新能源材料节能环保、产品附加值高，随着国家对新能源材料支持力度增加及对节能环保要求的提高，必将大大加速推进该技术发明的应用。

六、主要知识产权目录

| 知识产权类别 | 知识产权具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书 编号 | 权利人 | 发明人 | 发明专利有效状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发明专利1 | 一种石墨烯-二维贵金属原子簇复合材料的制备方法 | 中国 | ZL 201510744170.5 | 2017.8.15 | 2585258 | 湖南工业大学 | 胡忠良，李雪锋，席柳江，黄志，丁燕鸿 | 有效 专利 |
| 发明专利2 | 一种三维多孔纳米碳复合锰酸锂球形正极材料及其制备方法 | 中国 | ZL 201410131345.0 | 2016.3.30 | 2000789 | 湘潭大学 | 李朝晖，张红来，肖启振，雷钢铁 | 有效 专利 |
| 发明专利3 | 一种正极材料及其制备方法 | 中国 | ZL 201510676920.X | 2018.4.6 | 2870939 | 湘潭大学 | 李朝晖，孙凯玲，雷钢铁，肖启振 | 有效 专利 |
| 发明专利4 | 一种氧化石墨烯共价键包覆磁性纳米粒子复合材料及其制备方法 | 中国 | ZL 201611101455.8 | 2019.8.16 | 3496019 | 湖南工业大学 | 胡忠良，秦士林，李朝晖，席柳江，黄志，丁燕鸿，颉雨佳 | 有效 专利 |
| 发明专利5 | 一种生物质多孔碳材料及其制备方法和应用 | 中国 | ZL 201610485377.X | 2018.5.25 | 2936534 | 湘潭大学 | 李朝晖，孙凯玲，喻时顺，肖启振，雷钢铁 | 有效 专利 |
| 发明专利6 | 一种纳米复合纤维增强凝胶聚合物电解质及其制备方法 | 中国 | ZL 201410635192.3 | 2018.3.9 | 2838964 | 湘潭大学 | 李朝晖，杨辰璐，雷钢铁，肖启振 | 有效 专利 |

七、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 职务 | 职称 | 工作单位 | 完成单位 | 创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胡忠良 | 1 | 无 | 教授 | 湖南工业大学 | 湖南工业大学 | 专利1、4的完成人 |
| 李朝晖 | 2 | 无 | 教授 | 湘潭大学 | 湘潭大学 | 专利2、3、4、5、6完成人 |
| 席柳江 | 3 | 无 | 讲师 | 湖南工业大学 | 湖南工业大学 | 专利1、4完成人 |
| 黄志 | 4 | 无 | 讲师 | 湖南工业大学 | 湖南工业大学 | 专利1、4完成人 |

八、主要完成单位及创新推广贡献

1. 湖南工业大学

湖南工业大学是本项目第一完成单位，科技创新的部分实验及推广应用工作都由该单位完成。本项目的部分知识产权归湖南工业大学所有，目前本项目取得了不错的经济效益和社会效益。

2. 湘潭大学

湘潭大学是本项目第二完成单位，科技创新的部分实验及推广应用工作都由该单位完成，本项目的部分知识产权归湘潭大学所有。

九、完成人合作关系

| 序号 | 合作方式 | 合作者/ 项目排名 | 合作时间 | 合作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同知识产权 | 胡忠良/1 席柳江/3 黄志/4 | 2014-2019 | 一种石墨烯-二维贵金属原子簇复合材料的制备方法ZL 201510744170.5 |
| 2 | 共同知识产权 | 胡忠良/1 李朝晖/3 | 2014-2019 | 一种氧化石墨烯共价键包覆磁性纳米粒子复合材料及其制备方法ZL 201611101455.8 |